ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ

ГОФРИРОВАННЫЕ

Сортамент

ГОСТ 10551—75

Steel roll-formed corrugated sections.

Dimensions

Срок действия с 01.01.78

до 01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые гофрированные профили с полукруглой и трапециевидной формой гофров, изготовляемые на профилегибочных станах, толщиной 1—2 мм из холоднокатаной стали и толщиной 2—4 мм — из горячекатаной стали, предназначенные для вагоностроения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Вид профилей, форма гофров, размеры, справочные величины и масса 1 м профиля должны соответствовать указанным на черт. 1—18 и в табл. 1—18.

Черт. 1

Таблица 1

| Номер | в | b1 | b2 | s | t | R | R1 | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1310(6 | 150 | 121(4 | 3 | 1010(2 | 15 | 8 | 35(2 | 38 | 2 | 32,24 | 0,47 | 26,9 | 8,08 |

Черт. 2

Таблица 2

| Номер | в(7 | b | b1 | b2(6 | s | t(1 | R | h(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1094 | 900 | 100 | 60 | 1,5 | 300 | 8 | 30 | 31,5 | 4 | 14,25 | 0,86 | 25,34 | 11,05 |
| 2 | 1144 | 900 | 122 | 82 | 1,4 | 300 | 8 | 30 | 31,4 | 4 | 13,87 | 0,82 | 23,91 | 10,3 |
| 3 | 1276 | 900 | 188 | 148 | 1,5 | 300 | 8 | 30 | 31,5 | 4 | 16,43 | 0,73 | 26,55 | 11,08 |

Черт. 3

Таблица 3

| Номер | в(7 | b1 | b2(6 | s | t1(0,5 | t(0,5 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | h | h1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм |
| 1 | 345 | 50 | 30 | 2 | 132 | ( | 17 | 7 | 3 | 14 | 7 | 18 | 2l± | 23 |
| 2 | 552 | 50 | 30 | 2 | 132 | 250 | 17 | 7 | 3 | 14 | 7 | 18 | 21± | 23 |
| 3 | 562 | 50 | 30 | 2 | 132 | 250 | 17 | 7 | 3 | 14 | 7 | 18 | 21( | 23 |
| 4 | 880 | 50 | 30 | 2,5 | 132 | 250 | 17 | 7 | 3 | 14 | 7 | 18 | 21( | 23,5 |

Продолжение табл. 3

| Номер | Количество | Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- | --- | --- |
| профиля | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 2 | 6,1 | 0,46 | 2,49 | 1,35 |
| 2 | 3 | 9,4 | 0,53 | 5,75 | 3,24 |
| 3 | 3 | 9,55 | 0,52 | 5,79 | 3,25 |
| 4 | 4 | 18,37 | 0,48 | 10,26 | 5,49 |

Черт. 4

Таблица 4

| Номер | в | b | b1 | b2 | s | t | R | R1 | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 980±7 | 840 | 70 | 58,4(5 | 1,5 | 140(0,5 | 12 | 7 | 10(1 | 11,5 | 7 | 11,95 | 0,23 | 1,51 | 1,64 |

Черт. 5

Таблица 5

| Номер | в | b | b1 | b2 | s | t | R | R1 | R2 | R3 | h | h1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм |
| 1 | 1095 | 500 | 250 | 230(6 | 2,5 | 250(0,5 | 66 | 350 | 14 | 7 | 21(1 | 115(10 | 136 |

Продолжение табл. 5

| Номер | Количество | Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- | --- | --- |
| профиля | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 3 | 20,41 | 0,44 | 148,65 | 53,29 |

Черт. 6

Таблица 6

| Номер | в(7 | b | b1 | b2(6 | s | t | R | h(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 885 | 700 | 125 | 90 | 1,4 | 175(1 | 4 | 28 | 29,4 | 5 | 11,58 | 1,10 | 21,41 | 11,64 |
| 2 | 885 | 700 | 125 | 90 | 1,6 | 175(1 | 4 | 28 | 29,6 | 5 | 13,24 | 1,10 | 24,38 | 13,10 |
| 3 | 885 | 700 | 125 | 90 | 1,8 | 175(1 | 4 | 28 | 29,8 | 5 | 14,41 | 1,12 | 26,76 | 14,39 |
| 4 | 945 | 700 | 125 | 86 | 1,6 | 175(1 | 4 | 28 | 29,6 | 5 | 13,88 | 1,05 | 25,41 | 13,32 |

Черт. 7

Таблица 7

| Номер | в | b | b1 | s | t(0,5 | R | R1 | R2 | R3 | h | Н1(10 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм |
| 1 | 900 | 500 | 210 | 190 | 2,5 | 125 | 65 | 14 | 7 | 21±l | 95 | 116 |
| 2 | 915 | 500 | 225 | 205 | 2,5 | 125 | 65 | 14 | 7 | 21(1 | 95 | 116 |

Продолжение табл. 7

| Номер | Количество | Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- | --- | --- |
| профиля | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 5 | 20,11 | 0,04 | 85,3 | 37,78 |
| 2 | 5 | 20,41 | 0,05 | 85,5 | 38 |

Черт. 8

Таблица 8

| Номер | в(8 | b | b1 | b2(6 | s | t(1 | R | h(2 | h1(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 752 | 651 | 50,5 | 25,5 | 1,4 | 93 | 4 | 12,6 | 18,6 | 20 | 8 | 9,67 | 1,03 | 7,65 | 7,39 |
| 2 | 757 | 651 | 53 | 28 | 1,4 | 93 | 4 | 12,6 | 18,6 | 20 | 8 | 9,73 | 1,03 | 7,66 | 7,41 |

Черт. 9

Таблица 9

| Номер | в | b1 | b2 | s | t | R | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1105±6 | 325 | 225(5 | 3 | 6001 | 8 | 36±2 | 39 | 2 | 26,87 | 1,08 | 65,78 | 23,3 |

Черт. 10

Таблица 10

| Номер | в | b | b1 | b2 (пред. откл.((6) | s | t (пред. откл.((0,5) | R | R1 | h (пред. откл.((1) | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 525±6 | 250 | 105 | 85 | 2 | 125 | 17 | 7 | 20 | 22 | 3 | 8,87 | 0,61 | 5,4 | 3,17 |
| 2 | 1130±8 | 1000 | 50 | 30 | 1,5 | 125 | 17 | 7 | 20 | 21,5 | 9 | 14,93 | 0,50 | 10,64 | 6,9 |

Черт. 11

Таблица 11

| Номер | в | b1 | b2 | s | R | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм |
|  | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 985±5 | 500 | 60 | 3 | 8 | 36±2 | 39 | 1 | 23,64 | 0,69 | 38,9 | 12,14 |

Черт. 12

Таблица 12

| Номер | в(7 | b1 | b2(7 | b3 | s | t(1 | R | h(2 | h1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1260 | 160 | 60 | 50 | 4 | 600 | 8 | 36 | 62 | 40 | 2 | 40,69 | 1,03 | 90,62 | 30,49 |
| 2 | 1280 | 160 | 60 | 70 | 4 | 600 | 8 | 36 | 62 | 40 | 2 | 41,29 | 1,02 | 90,72 | 30,48 |

Черт. 13

Таблица 13

| Номер | в | b | b1 | b2 | b3 | s | t | R | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 830±15 | 690 | 70 | 41,5(10 | 58 | 3 | 115(1 | 10 | 27(3 | 30 | 7 | 23,74 | 1,47 | 42,79 | 27,9 |

Черт. 14

Таблица 14

| Номер | в(7 | b | b1 | b2(6 | s | t(0,5 | R | R1 | h(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 735 | 500 | 170 | 150 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 3 | 12,29 | 0,40 | 6,26 | 3,29 |
| 2 | 910 | 750 | 80 | 60 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 15,29 | 0,42 | 8,21 | 4,36 |
| 3 | 978 | 750 | 168 | 148 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 16,36 | 0,40 | 8,34 | 4,39 |
| 4 | 978 | 750 | 114 | 94 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 16,30 | 0,36 | 8,34 | 4,39 |
| 5 | 978 | 750 | 168 | 148 | 1,5 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,5 | 4 | 12,27 | 0,40 | 5,84 | 3,18 |
| 6 | 985 | 750 | 120 | 100 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 16,47 | 0,40 | 8,35 | 4,39 |
| 7 | 985 | 750 | 120 | 100 | 1,5 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,5 | 4 | 12,39 | 0,39 | 6,95 | 3,55 |
| 8 | 990 | 750 | 120 | 100 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 16,55 | 0,40 | 8,35 | 4,39 |
| 9 | 1025 | 750 | 120 | 100 | 1,5 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,5 | 4 | 12,80 | 0,36 | 6,25 | 3,31 |
| 10 | 1030 | 750 | 170 | 150 | 2,0 | 250 | 14 | 7 | 21 | 23 | 4 | 17,13 | 0,39 | 8,42 | 4,4 |
| 11 | 1070 | 750 | 160 | 140 | 1,4 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,4 | 4 | 12,42 | 0,34 | 5,88 | 3,1 |
| 12 | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1,2 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,2 | 4 | 10,21 | 0,26 | 3,58 | 1,83 |
| 13 | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1,4 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,4 | 4 | 12,63 | 0,33 | 5,64 | 2,95 |
| 14 | 1080 | 750 | 165 | 145 | 1,5 | 250 | 14 | 7 | 21 | 22,5 | 4 | 13,49 | 0,34 | 6,30 | 3,30 |

Черт. 15

Таблица 15

| Номер | B(7 | b | b1 | b2(6 | s | t(0,5 | R | R1 | R2 | h(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 44 | 2,5 | 250 | 3,0 | 14 | 7 | 21 | 23,5 |
| 2 | 1160 | 750 | 215 | 35 | 2,0 | 250 | 3,0 | 14 | 7 | 21 | 23,0 |

Продолжение табл. 15

| Номер | Количество | Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- | --- | --- |
| профиля | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 3 | 20,55 | 0,36 | 8,33 | 4,19 |
| 2 | 4 | 19,12 | 0,36 | 8,58 | 4,42 |

Черт. 16

Таблица 16

| Номер |  | b | b1 | b2(6 | s | t(1 | R | R1 | R2 | R3 | h(2 | h1(2 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профиля | мм |
| 1 | 975 | 510 | 240 | 180 | 2,5 | 255 | 16 | 15,5 | 11 | 14,5 | 10 | 12 | 14,5 |
| 2 | 1050 | 510 | 255 | 196 | 2,5 | 255 | 16 | 15,5 | 11 | 14,5 | 10 | 12 | 14,5 |
| 3 | 1210 | 510 | 330 | 270 | 1,5 | 255 | 10 | 15,5 | 11 | 14,5 | 10 | 12 | 13,5 |
| 4 | 1215 | 510 | 335 | 275 | 2,5 | 255 | 16 | 15,5 | 11 | 14,5 | 10 | 12 | 14,5 |

Продолжение табл. 16

| Номер | Количество | Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- | --- | --- |
| профиля | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 9 | 19,68 | 0,38 | 4,16 | 3,91 |
| 2 | 9 | 21,20 | 0,37 | 4,29 | 3,96 |
| 3 | 9 | 14,68 | 0,28 | 2,61 | 2,44 |
| 4 | 9 | 24,39 | 0,33 | 4,52 | 4,06 |

Черт. 17

Таблица 17

| Номер | в | b | b1 | b2 | s | t | R | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1035(7 | 600 | 310 | 35(5 | 1,4 | 300 | 8 | 30(2 | 31,5 | 3 | 12,51 | 0,81 | 21,37 | 9,75 |

Черт. 18

Таблица 18

| Номер | в | b | b1 | b2 | s | t | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество

| Масса | Справочные величины для оси х—х |
| --- | --- |
| профиля | мм | гофров | 1 м, кг | y0, см | Ix, см4 | Wx, см3 |
| 1 | 1283(7 | 900 | 191 | 25(5 | 1,4 | 300 | 30(2 | 31,5 | 4 | 15,8 | 0,97 | 26,53 | 12,22 |

Примечания к черт. 1—18, табл. 1—18:

1. Размеры профилей, указанные без предельных отклонений, не контролируются.

2. Шаг, ширина, радиусы кривизны и глубины гофров контролируются при расточке валков, а на готовом профиле не контролируются.

3. Линейная плотность, кг/м профиля и справочные величины для осей вычислены по номинальным размерам. При вычислении линейной плотности профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

4. Линейная плотность, кг/м профиля не является основанием для сдачи продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. (Исключен, Изм. № 2).

4. Предельная величина волнистости боковых полок устанавливается в зависимости от толщины и ширины полок.

Для профилей толщиной до 2,5 мм волнистость на 1 м не должна превышать:

10 мм — при ширине полки до 20 толщин;

15 мм — при ширине полки до 70 толщин;

20 мм — при ширине полки до 100 толщин;

25 мм — при ширине полки более 100 толщин.

Для профилей толщиной более 2,5 мм волнистость не должна

превышать 15 мм на 1 м.

Примечание. Для профиля № 2 (см. табл. 3) волнистость не должна превышать 12 мм на 1 м.

5. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 0,1 % длины.

6. Прогиб профилей в поперечном направлении, измеряемый между крайними гофрами, для профилей толщиной до 2 мм не нормируется, а для профилей толщиной более 2 мм не должен превышать 1,5 % ширины профиля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Прогиб профилей по гофрам в продольном направлении не должен превышать 0,2 % длины профиля.

Для профилей, указанных в табл. 3, 5, 7 и профилей № 2 и 8 (см. табл. 14) прогиб в продольном направлении не должен превышать 1 мм на 1 м и 0,1% от длины профиля.

8. Профили должны быть обрезаны под прямым углом. Косина реза не должна превышать 10 мм на ширину профиля.

9. Ребровая кривизна, замеряемая по гофрам, не должна превышать 5 мм на длину профиля.

10. Контроль размеров поперечного сечения и параметров производится на расстоянии не менее 300 мм от концов профиля.

11. Профили изготовляют длиной от 3 до 11,8 м.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

12. В зависимости от назначения профили изготовляются:

немерной длины;

мерной длины;

кратной мерной длины.

По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление профилей длиной, равной половине заказываемой.

Примечание. При заказе профилей мерной и кратной мерной длины допускается наличие профилей немерной длины в количестве не более 10 % массы партии.

13. При изготовлении профилей мерной и кратной мерной длины предельные отклонения по длине не должны превышать:

+ 40 мм — для профилей длиной до 6 м;

+ 80 мм — для профилей длиной свыше 6 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Остальные технические требования должны соответствовать ГОСТ 11474—76.

15. Профили изготавливаются из сталей марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст2кп, Ст2пс, Ст3кп, Ст3пс по ГОСТ 16523—89.

08кп, 08пc, 08, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20 по ГОСТ 16523-89.

Профили, указанные в табл. 4, 9, 11, 12, и профили № 3, 4, 10, 12 (см. табл. 14) должны изготавливаться из стали марок 09Г2, 09Г2Д, 10ХНДП по ГОСТ 17066—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. С. Тришевский, А. П. Игнатенко, И. М. Козлова, В. М. Мейстер, А. А. Юхновский, А. Ф. Борисов. А. В. Гличев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 декабря 1975 г. № 4074

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10551—63

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 11474—76 | 14 |
| ГОСТ 16523—89 | 15 |
| ГОСТ 17066—80 | 15 |

5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановление Госстандарта СССР от 05.07.89 № 2334

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1978 г., июне 1987 г., июле 1989 г., октябре 1990 г. (ИУС 6—78, 11—87, 11—89, 1—91).