ШВЕЛЛЕР С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 21026-75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ОТОГНУТОЙ ПОЛКОЙ ДЛЯ ВАГОНЕТОК Сортамент Hot-roller channel sections with outward flanges for trolleys. Dimensions | ГОСТ 21026-75 Взамен ГОСТ 5157-53 в части швеллера с отогнутой полкой для вагонеток |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1975 г. № 1957 срок действия установлен

с 01.01. 1977 г.

до 01.01. 1982 г.

1a. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, соответствуют требованиям высшей и первой категорий качества.

Примечание. Категория качества определяется с учетом качества стали, использованной для изготовления швеллеров.

1. Поперечное сечение швеллеров с отогнутой полкой должно соответствовать указанному на чертеже.

Обозначение к чертежу и табл. 1 и 2:

h - высота швеллера; b - ширина полки; b1 - ширина отогнутой полки; s - толщина стенки; t - средняя толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки; ( - внутренний угол наклона полки; I - момент инерции; i -радиус инерции; Zx - расстояние центра тяжести до оси х-х; Zу - расстояние центра тяжести до оси у- у.

2. Размеры швеллеров, предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины и справочные величины должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Предельные отклонения для швеллеров высшей категории качества должны быть не более: по высоте  мм, по толщине ± 0,7 мм.

Таблица 1

| Обозначение профиля | h | b | b1 | s | t | b-s 2 | b1-s 2 | R | r | ( | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
|  | мм | град |  |  |  |
| СП-10 | 100 | ± 2 | 55 | ± 1,5 | 40 | ± 1,5 | 9 | + 0,7 - 1,0 | 11 | 23,0 | 15,5 | 11 | 5,5 | 123 | ±30 | 18,6 | 14,6 |  |
| СП-12 | 120 | ± 2 | 60 | ± 1,5 | 45 | ± 1,5 | 1 | + 0,7 - 1,0 | 13 | 24,5 | 17,0 | 13 | 6,5 | 126 | ±30 | 25,5 | 20,0 |  |

Примечание. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам, при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

Таблица 2

| Обозначение профиля | Ось х-х | Ось у-у | Ось и-и | Ось w-w | Угол наклона осей tg( | Zx, см | Zy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ix, см4 | ix, см | Iy, см4 | iy, см | Iu, см4 | iu, см | Iw, см4 | iw, см |  |  |  |
| СП-10 | 305,50 | 4,10 | 33,48 | 1,36 | 304,19 | 4,09 | 34,89 | 1,38 | 0,064 | 4,96 | 1,50 |
| СП-12 | 594,75 | 4,87 | 55,86 | 1,49 | 589,93 | 4,85 | 61,72 | 1,57 | 0,059 | 6,025 | 1,62 |

3. Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 9 м:

мерной длины;

кратной мерной длины.

5. Предельные отклонения по длине швеллера мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

для высшей категории качества: +40 мм для швеллеров длиной свыше 4 м до 7 м и +5 мм на каждый метр свыше 7 м;

для первой категории качества:

+ 40 мм - для швеллеров длиной до 4 м,

+ 60 мм - для швеллеров длиной св. 4 до 6 м,

+ 80 мм - для швеллеров длиной св. 6 м.

6. Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать:

для высшей категории качества 0,3 % длины;

для первой категории качества 0,4 % длины

7. Контроль размеров производят на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги. Толщину стенки швеллера измеряют у торца штанги, высоту - в плоскостях у-у.

Контроль толщины полок швеллеров производится по калибрам в валках при их расточке.

8. Скручивание вокруг продольной оси не допускается.