ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОВОЛОКА КРУГЛАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 2771-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОВОЛОКА КРУГЛАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ

Сортамент

Cold-drawn round wire. Gauge

ГОСТ

2771-81

Взамен

ГОСТ 2771-57

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 февраля 1981 г. № 981 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.

до 01.01 1988 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент и предельные отклонения холоднотянутой проволоки круглого сечения без покрытия диаметром от 0,009 до 16,0 мм.

2. Номинальные диаметры проволоки должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

мм

| Номинальные диаметры проволоки d для рядов |
| --- |
| R5 | R10 | R20 | R40 |

0,010

0,010

0,010

0,009

0,010

0,011

0,012

0,012

| 0,014 |
| --- |
|  | 0,016 | 0,016 |

0,016

0,018

0,020

0,020

| 0,022 |
| --- |
| 0,025 | 0,025 | 0,025 |

0,025

0,028

0,032

0,032

| 0,036 |
| --- |
|  | 0,040 | 0,040 |

0,040

0,045

0,050

0,050

| 0,056 |
| --- |
| 0,063 | 0,063 | 0,063 |

0,063

0,070

0,080

0,080

| 0,090 |
| --- |
| 0,100 | 0,100 | 0,100 |

0,100

0,105

0,110

0,110

| 0,115 |
| --- |
|  | 0,120 | 0,120 |

0,120

0,130

0,140

0,140

| 0,150 |
| --- |
| 0,160 | 0,160 | 0,160 |

0,160

0,170

0,180

0,180

| 0,190 |
| --- |
|  | 0,200 | 0,200 |

0,200

0,210

0,220

0,220

| 0,240 |
| --- |
| 0,250 | 0,250 | 0,250 |

0,250

0,260

0,280

0,280

| 0,300 |
| --- |
|  | 0,320 | 0,320 |

0,320

0,340

0,360

0,360

| 0,380 |
| --- |
| 0,400 | 0,400 | 0,400 |

0,400

0,420

0,450

0,450

| 0,480 |
| --- |
|  | 0,500 | 0,500 |

0,500

0,530

0,560

0,560

| 0,600 |
| --- |
| 0,630 | 0,630 | 0,630 |

0,630

0,670

0,700

0,700

| 0,750 |
| --- |
|  | 0,800 | 0,800 |

0,800

0,850

0,900

0,900

| 0,950 |
| --- |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 |

1,00

1,05

1,10

1,10

| 1,15 |
| --- |
|  | 1,20 | 1,20 |

1,20

1,30

1,40

1,40

| 1,50 |
| --- |
| 1,60 | 1,60 | 1,60 |

1,60

1,70

1,80

1,80

| 1,90 |
| --- |
|  | 2,00 | 2,00 |

2,00

2,10

2,20

2,20

| 2,40 |
| --- |
| 2,50 | 2,50 | 2,50 |

2,50

2,60

2,80

2,80

| 3,00 |
| --- |
|  | 3,20 | 3,20 |

3,20

3,40

3,60

3,60

| 3,80 |
| --- |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 |

4,00

4,20

4,50

4,50

| 4,80 |
| --- |
|  | 5,00 | 5,00 |

5,00

5,30

5,60

5,60

| 6,00 |
| --- |
| 6,30 | 6,30 | 6,30 |

6,30

6,70

7,00

7,00

| 7,50 |
| --- |
|  | 8,00 | 8,00 |

8,00

8,50

9,00

9,00

| 9,50 |
| --- |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 |

10,0

10,5

11,0

11,0

| 11,5 |
| --- |
|  | 12,0 | 12,0 |

12,0

13,0

14,0

14,0

| 15,0 |
| --- |
| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

3. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки  номинальные диаметры устанавливаются в зависимости от требуемой точности округлением до первого или второго десятичного знака числовых значений табл. 1.

4. По требованию потребителя допускается в стандартах и технических условиях на проволоку, предназначенную для накатки и нарезания резьбы, холодной высадки и других целей, устанавливать номинальные диаметры, не предусмотренные табл. 1.

5. Предельные отклонения номинальных диаметров проволоки в зависимости от поля допуска и точности изготовления должны соответствовать табл. 2 и 3.

Таблица 2

мм

|  | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Интервал диаметров | Поле допуска h |
|  | Квалитеты |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,009 | ( 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| От 0,010 до 0,028 включ. | -0,002 | -0,003 | -0,004 | -0,006 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,028 » 0,090 » | - | -0,003 | -0,004 | -0,006 | -0,010 | - | - | - | - | - |
| » 0,090 » 0,300 » | - | - | - | -0,006 | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,040 | - | - |
| » 0,300 » 1,000 » | - | - | - | - | -0,010 | -0,014 | -0,025 | -0,010 | -0,060 | - |
| » 1,00 » 3,00 » | - | - | - | - | - | -0,014 | -0,025 | -0,040 | -0,060 | -0,100 |
| » 3,0 » 6,00 » | - | - | - | - | - | -0,018 | -0,030 | -0,048 | -0,075 | -0,120 |
| » 6,00 » 10,00 » | - | - | - | - | - | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 | -0,150 |
| » 10,0 » 16,0 » | - | - | - | - | - | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 | -0,180 |

Таблица 3

мм

|  | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Интервал диаметров | Поле допуска js |
|  | Квалитеты |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0,009 | ( 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| От 0,010 до 0,028 включ. | - | - | ( 0,002 | ( 0,003 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0,028 » 0,090 » | - | - | ( 0,002 | ( 0,003 | ( 0,005 | - | - | - | - | - |
| » 0,090 » 0,300 » | - | - | - | ( 0,003 | ( 0,005 | ( 0,007 | ( 0,012 | ( 0,020 | - | - |
| » 0,300 » 1,000 » | - | - | - | - | ( 0,005 | ( 0,007 | ( 0,012 | ( 0,020 | ( 0,030 | - |
| » 1,00 » 3,00 » | - | - | - | - | - | ( 0,007 | ( 0,012 | ( 0,020 | ( 0,030 | ( 0,050 |
| » 3,0 » 6,00 » | - | - | - | - | - | ( 0,009 | ( 0,015 | ( 0,024 | ( 0,037 | ( 0,060 |
| » 6,00 » 10,00 » | - | - | - | - | - | ( 0,011 | ( 0,018 | ( 0,029 | ( 0,045 | ( 0,075 |
| » 10,0 » 16,0 » | - | - | - | - | - | ( 0,013 | ( 0,021 | ( 0,035 | ( 0,055 | ( 0,090 |

6. В стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки допускается округление величины предельных отклонений до сотых долей миллиметра.

7. Овальность проволоки не должна превышать половины поля допуска по диаметру. В стандартах и технических условиях на проволоку общего назначения допускается повышенная овальность при условии, что она не выводит проволоку за предельные отклонения по диаметру.

8. Предельные отклонения в стандартах и технических условиях на конкретные виды проволоки могут задаваться числовыми значениями по табл. 2 и 3 и обозначением, которое включает поле допуска (h или js) и квалитет.

Минусовые предельные отклонения обозначаются h3, h4, .. ., hl2, двухсторонние js5, js6, ..., jsl2.